# Binnenmuurstenen / Blocs pour murs intérieurs

## POROTHERM Brique Ordinaire

### Herkomst / Origine: Kortemark

#### Beschikbare afmetingen / Formats disponibles

| Type | Fabricagematen (L x B x H) Mesures de fabrication (L x E x H) | Tolerantie/Spreiding Tolérance/Répartition | Nettogewicht/st Poids net/pc | Lambda waarde ((ui) Valeur Lambda ((ui) | CE code Code CE | Bruto droge volumemassa (gem.) Masse volumique sèche brute (moy.) | Categorie Catégorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rood/Rouge (perf) | 178 x 83 x 48 mm | T1/R1 | 1,200 kg | ≤ 0,81 W/mK | 12766030-B1W1275 | 1450 kg/m³ | D1 |
| Rood/Rouge (perf) | 178 x 83 x 63 mm | T1/R1 | 1,353 kg | ≤ 0,81 W/mK | 12751170-B2W1275 | 1350 kg/m³ | D1 |
| Rood/Rouge (perf) | 178 x 83 x 88 mm | T1/R1 | 1,874 kg | ≤ 0,81 W/mK | 12751181-B2W1275 | 1350 kg/m³ | D1 |
| Rood/Rouge (perf) | 188 x 88 x 63 mm | T1/R1 | 1,596 kg | ≤ 0,81 W/mK | 12753370-B2W1275 | 1450 kg/m³ | D1 |
| Rood/Rouge (perf) | 188 x 88 x 88 mm | T1/R1 | 2,159 kg | ≤ 0,81 W/mK | 12758180-B2W1275 | 1450 kg/m³ | D1 |
| Rood/Rouge (vol/plein) | 178 x 83 x 48 mm | T1/R1 | 1,380 kg | ≤ 0,81 W/mK | 12765930-B1W1275 | 1950 kg/m³ | D1 |
| Rood/Rouge (vol/plein) | 188 x 88 x 63 mm | T1/R1 | 2,150 kg | ≤ 0,81 W/mK | 12765950-B1W1275 | 1950 kg/m³ | D1 |

##### Brandweerstand volgens NBN EN 1996-1-2 ANB / Résistance au feu selon NBN EN 1996-1-2 ANB

| De brandweerstand kan nog verhoogd worden door het aanbrengen van een tweezijdige bepleistering en dit volgens tabel N.B.1.2 uit NBN EN 1996-1-2 ANB. | Muurbreedte Epaisseur du mur | REI | La résistance au feu peut être améliorée par un revêtement d’enduit des 2 côtés et selon tableaux N.B.1.2 du NBN EN 1996-1-2 ANB. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9 cm | 1 h |  |
|  | 14 cm | 2 h |  |
|  | 19 cm | 4 h |  |

# Text boxes

##### Gebruik

Het dragend en niet-dragend niet decoratief opgaand metselwerk zal uitgevoerd worden in snelbouwbakstenen “Brique Ordinaire” gefabriceerd op basis van plastische klei met toevoeging van afmageringsmiddelen en oxiderend gebakken op minstens 990°C.

De “Brique Ordinaire” snelbouwstenen beantwoorden voor wat betreft maattoleranties (T1), vormeigenschappen, uitzichtkenmerken en perforaties aan de eisen van de norm EN 771-1 “Voorschriften voor metselstenen – Deel1: metselbakstenen”. De snelbouwstenen “Brique Ordinaire” zijn conform volgens PTV 23-003.

Vóór uitvoering zullen monsters door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.

##### Prestatiecriteria

###### • Druksterkte:

- De gedeclareerde gemiddelde druksterkte (fmean) volgens NBN EN 771-1: ≥ 10 N/mm².

- De genormaliseerde druksterkte (fb) wordt berekend volgens NBN EN 1996-1-1-ANB uit de gedeclareerde gemiddelde druksterkte (fmean), de vormfactor δ uit Tabel 3.9-ANB en δc (δc = 1).

###### • Vorstbestendigheid:

F2 – zeer vorstbestand volgens NBN B 27-009

###### • Initiële wateropzuiging:

IW3 volgens PTV 23-003

###### • Hygrometrische krimp en opzwelling:

Volgens NBN B 24-208: ≤ 0,1 mm/m

###### • Brandreactieklasse:

A1 volgens EN 13501-1

###### • Metselbaksteengroep:

Groep 1 volgens Eurocode 6

##### Usage

La maçonnerie portante et non portante, non décorative sera réalisée en briques “Brique Ordinaire” fabriqués à base d’argile plastique avec addition d’amaigrissants et cuits en oxydant à au moins 990°C.

Les briques “Brique Ordinaire” répondent en ce qui concerne les tolérances de dimensions (T1), les caractéristiques de forme, les caractéristiques d’aspect et les perforations aux exigences de la norme EN 771-1 “Spécifications pour éléments de maçonnerie – Partie 1: Briques en terre cuite”. Les briques “Brique Ordinaire” sont conformes suivant PTV 23-003.

Avant exécution des travaux, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur pour l’agréation par le maître de l’ouvrage.

##### Critères de prestation

###### • Résistance à la compression:

- La résistance à la compression moyenne déclarée (fmean) selon NBN EN 771-1: ≥ 10 N/mm².

- La résistance à la compression normalisée (fb) est calculée selon NBN EN 1996-1-1-ANB sur base de la résistance à la compression moyenne déclarée (fmean), du coefficient de forme δ du tableau 3.9-ANB et δc (δc = 1).

###### • Résistance au gel:

F2 – résistance élevée selon NBN B 27-009

###### • Porosité initiale:

IW3 selon PTV 23-003

###### • Retrait et dilatation hygrométrique:

Selon NBN B 24-208: ≤ 0,1 mm/m

###### • Classe de réaction au feu:

A1 selon EN 13501-1

###### • Groupe de briques de maçonnerie:

Groupe 1 selon Eurocode 6

##### Akoestische isolatie (testen WTCB, niet onder BENOR)

Rw-waarde ontdubbelde ankerloze snelbouwwand ≥ 69 dB

Opbouw:

- 14 cm Thermobrick (1-zijdig gepleisterd)

- 4 cm minerale wol

- 14 cm Thermobrick (1-zijdig gepleisterd)

Met deze opbouw wordt ruimschoots voldaan aan de eisen voor zowel normaal als verhoogd akoestisch comfort (volgens NBN S01-400-1).

Neem contact op met Wienerberger voor gedetailleerde informatie over alle akoestische oplossingen met keramische binnenmuurstenen.

##### Isolation acoustique (tests CSTC, pas sous BENOR)

Valeur Rw mur en blocs treillis dédoublé sans crochets ≥ 69 dB

Composition:

- 14 cm de Thermobrick (plâtré d’un côté)

- 4 cm de laine minérale

- 14 cm de Thermobrick (plâtré d’un côté)

Cette composition permet largement de répondre aux exigences en matière de confort acoustique normal et supérieur (selon NBN S01-400-1).

Prenez contact avec Wienerberger pour des informations plus détaillées sur toutes les solutions acoustiques avec des blocs treillis céramiques.

##### Ecolabel

De snelbouwstenen beschikken over een type I ecolabel (volgens ISO 14024), welke een LCA (life cycle analysis) inhoudt op meerdere attributen (impactcategorieën), en waarvan de gegevens werden geverifieerd door een geaccrediteerde derde partij. Binnen hetzelfde label werden de snelbouwstenen eveneens getest op problematische (gezondheids-) componenten en emissies.

##### Bijkomende prestatiecriteria

De CE declaratie + de volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via http://ce.wienerberger.be

##### Conformiteitskeurmerk en normen

In het kader van de Europese Bouwproductenregelgeving kan de fabrikant de CE-declaratie voorleggen.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE-label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-003 garandeert.

##### Ecolabel

Les blocs treillis disposent d’un écolabel du type I (selon ISO 14024), lequel contient une ACV (l’analyse de cycle de vie) sur plusieurs attributs (catégories d’impact) et dont les données ont été vérifiées par une tierce partie accréditée. Dans ce même label, les blocs treillis ont également été testés sur les composants (de santé) problématiques et des émissions.

##### Critères de prestation complémentaires

La déclaration CE + la déclaration de prestation complète (DoP) est  disponible sur http://ce.wienerberger.be

##### Certificat de conformité et normes

Dans le cadre de la Réglementation Européenne de Produits de Construction, le fabriquant peut soumettre la déclaration CE.

Les produits sont livrés avec le label BENOR, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-003.